## Slide 1: Tijek kristalizacije u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2
Inženjerstvo mineralnih veziva 14.01.2021.

## Slide 2
Očitavanje sastava u trokomponentnom faznom dijagramu CaO-Al2O3-SiO2
Kongruentno i inkongruentno taljenje
Eutektičke i peritektičke točke
Ravnotežni trokomponentni podsustavi
Polja primarne kristalizacije faza

## Slide 3
E
.
P
.
E
E
.
.
P
P
.
.
Eutektička točka pri 1335 °C
Sastav: 49.5% mas. CaO
43.7% mas. Al2O3
6.8% mas. SiO2
Peritektička točka pri 1380 °C
Sastav: 48.3% mas. CaO
42.1% mas. Al2O3
9.6% mas. SiO2

## Slide 4
Pravilo poluge za određivanje masenog udjela mineralnih faza
S1 .
. S2
S .
S2 42%CaO 15%SiO2 43%Al2O3
S 46%CaO 12%SiO2 42%Al2O3
S1 58%CaO 3%SiO2 39%Al2O3

## Slide 5: Bilanca tvari (očuvanje mase nekog oksida, primjerice CaO, Al2O3 ili SiO2) m-masa, w-maseni udio oksida
m1w1 + m2w2 = mukw
m1w1 + m2w2 = (m1+m2)w
m1w1 + m2w2 = m1w + m2w
m1(w1 – w) = m2(w – w2)
KRAK 1
KRAK 2

## Slide 6
Primjer primjene pravila poluge za određivanje masenog udjela mineralnih faza

## Slide 7
C12A7-CA-C2S
E
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
.
P
A .
. B
.C
w(CA)=(A…o)/(A…CaO.Al2O3)
w(C12A7=(B…o)/(B…12CaO.7Al2O3)
w(C2S)=(C…o)/(C…2CaO.SiO2)
o

## Slide 8
Primjer određivanja masenog udjela mineralnih faza na temelju poznatog/zadanog kemijskog sastava (bilanca tvari, sustav linearnih jednadžbi)

## Slide 9: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=45 g m(Al2O3)=52 g m(SiO2)=3 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C12A7 i CA

## Slide 11
Tijek kristalizacije, zadani sastav nalazi se u polju primarne kristalizacije CaAl2O4 (s).

## Slide 12
C12A7-CA-C2S
E
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
L .
T>1460 °C (talina tj. liquid)
T1430 °C (L + CaO.Al2O3(s))
w(CaO.Al2O3 (s), 1430°C)=(L…o)/(L…CaO.Al2O3)
w(CaO.Al2O3 (s), 1430°C)=13.78%
w(L, 1430°C)=(CaO.Al2O3…o)/(CaO.Al2O3…L)
w(L, 1430°C)=86.22%
o
46.5% CaO
50% Al2O3
3.5% SiO2

## Slide 13
C12A7-CA-C2S
E
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
L .
T>1460 °C (talina tj. liquid)
T=1400 °C (L + CaO.Al2O3(s))
w(CaO.Al2O3 (s), 1400°C)=(L…o)/(L…CaO.Al2O3)
w(CaO.Al2O3 (s), 1400°C)=24.22%
w(L, 1400°C)=(CaO.Al2O3…o)/(CaO.Al2O3…L)
w(L, 1400°C)=75.78%
o
48% CaO
48% Al2O3
4% SiO2

## Slide 14
C12A7-CA-C2S
E
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
. L
T>1460 °C (talina tj. liquid)
T  1370 °C (L + CaO.Al2O3(s))
w(CaO.Al2O3 (s), 1370°C)=(L…o)/(L…CaO.Al2O3)
w(CaO.Al2O3 (s), 1370°C)=28.13%
w(L, 1370°C)=(CaO.Al2O3…o)/(CaO.Al2O3…L)
w(L, 1370°C)=71.87%
o
48.7% CaO
47.1% Al2O3
4.2% SiO2

## Slide 15
o
.
3% SiO2
52% Al2O3
45% CaO
 1370 °CT1335 °C (eutektik!)
E.
4.2% SiO2
47.1% Al2O3
48.7% CaO
L .
Sastav eutektika: 49.5% mas. CaO, 43.7%mas. Al2O3 i 6.8% mas. SiO2
T<1370°C
L + CaAl2O4 (s) + C12A7(s)
5% SiO2
46% Al2O3
49% CaO
Ravnotežno hlađenje početne taline „o” završava
u eutektičkoj točci pri temperaturi od 1335 °C

## Slide 16
o
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
1370 °CT1335 °C (eutektik!)
E.
Primjenom pravila poluge moguće je odrediti maseni udio CA(s), C12A7(s) i taline L.
.L
Sastav eutektika: 43.7%mas. Al2O3, 49.5% mas. CaO i 6.8% mas. SiO2
T<1370°C
L + CaAl2O4 (s) + C12A7(s)
49% CaO
46% Al2O3
5% SiO2
Početni sastav „o” nalazi se unutar trokuta
C12A7-L-CA.
.X
Teškoće s preciznim određivanjem
moguće je izbjeći ako iskoristimo
činjenicu da točka X pokazuje omjer
mase CaO.Al2O3 i L !

## Slide 17: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=45 g m(Al2O3)=52 g m(SiO2)=3 g
Pretpostavka: faze su: L, C12A7 i CA

## Slide 19
Tijek ravnotežnog hlađenja, talina sastava eutektika (E) u ravnoteži s CA (s) i C12A7 (s) (ali još nije krenula kristalizacija taline!)

## Slide 20
o
.
45% CaO
52% Al2O3
3% SiO2
 1370 °CT1335 °C (eutektik!)
E.
4.2% SiO2
47.1% Al2O3
48.7% CaO
L .
Sastav eutektika: 49.5% mas. CaO, 43.7%mas. Al2O3 i 6.8% mas. SiO2
T<1370°C
L + CaAl2O4 (s) + C12A7(s)
5% SiO2
46% Al2O3
49% CaO
Ravnotežno hlađenje početne taline „o” završava
u eutektičkoj točci pri temperaturi od 1335 °C

## Slide 21: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=45 g m(Al2O3)=52 g m(SiO2)=3 g
Pretpostavka: faze su: L(E), C12A7 i CA

## Slide 22
Koliko (i kojih) mineralnih faza nastaje kristalizacijom taline sastava E ?

## Slide 23: Talina sastava E pripada trokomponentnom podsustavu C2S-C12A7-CA
ZADANO: m(CaO)=49.5 g m(Al2O3)=43.7 g m(SiO2)=6.8 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C12A7 i CA
Iz 44.1176 g taline nastaje:

## Slide 24
Prije kristalizacije taline imamo:
Iz 44.1176 g taline nastaje:
Nakon kristalizacije taline sastava E (temperatura < 1335°C):
Ukupno 100 g !, upravo jednako kao što je izračunato na slide 9!

## Slide 25: ******* SLIDE 9 ******* SLIDE 9 ******* SLIDE 9 *******
ZADANO: m(CaO)=45 g m(Al2O3)=52 g m(SiO2)=3 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C12A7 i CA
******* SLIDE 9 ******* SLIDE 9 ******* SLIDE 9 *******

## Slide 26
Novi početni sastav je još bogatiji na SiO2 !

## Slide 27
o
44% CaO
50% Al2O3
6% SiO2
1480 °C (talina „o”)T L + CaAl2O4 (s)
E.
Primjenom pravila poluge moguće je odrediti maseni udio CA(s), C2S(s) i taline L.
L.
L1 49% Al2O3, 6.41% SiO2 , w(CA)=0.0644, T1475 °C
L2 48% Al2O3, 6.83% SiO2 , w(CA)=0.1211, T  1450 °C
L3 47% Al2O3, 7.24% SiO2 , w(CA)=0.1713, T  1440 °C
L4 46% Al2O3, 7.65% SiO2 , w(CA)=0.2160, T  1425 °C
L5 45% Al2O3, 8.07% SiO2 , w(CA)=0.2562, T  1415 °C
L6 44% Al2O3, 8.48% SiO2 , w(CA)=0.2924, T  1403 °C
L7 43% Al2O3, 8.89% SiO2 , w(CA)=0.3253, T  1385 °C
L 42.3% Al2O3, 9.18% SiO2 , w(CA)=0.3466, T 1374 °C
T<1374°C
L + CaAl2O4 (s) + C2S (s)
49% CaO
43% Al2O3
8% SiO2
Početni sastav „o” nalazi se unutar trokuta
C2S-L-CA.
.L1
.L2
.L3
.L4
.L5
L.

## Slide 28: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=44 g m(Al2O3)=50 g m(SiO2)=6 g
Pretpostavka: faze su: L, C2S i CA

## Slide 30: Koliko ima taline sastava E neposredno prije kristalizacije?
ZADANO: m(CaO)=44 g m(Al2O3)=50 g m(SiO2)=6 g
Pretpostavka: faze su: L(E), C2S i CA

## Slide 31: Rješenje sustava jednadžbi…
0.495 x + 0.651157 y + 0.354839 z = 44
0.437 x + 0.645161 z = 50
0.068 x + 0.348843 y = 6
x = 41.4992
y = 9.11028
z = 49.3905

## Slide 32
Novi sastav nalazi se u polju primarne kristalizacije CaO (s)

## Slide 33
78% CaO
8% Al2O3
14% SiO2
o
. A
w(C3S)=(A…o)/(A…C3S)
w(C3A)=(B…o)/(B…C3A)
w(CaO)=(C…o)/(C…CaO)
B .
. C
Notes: 14% SiO2

## Slide 34: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=78 g m(Al2O3)=8 g m(SiO2)=14 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C3A i CaO

## Slide 36
o
78% CaO
8% Al2O3
14% SiO2
. L
T > 2230 °C talina (liquid)
T< 2230 °C (Liquid) + CaO(s)
T = 2200 °C (Liquid) + CaO(s)
14.8% SiO2
8.4% Al2O3
76.8% CaO
w(CaO(s), 2200°C)=(L…o)/(L…CaO)
w((L), 2200°C)=(CaO…o)/(CaO…L)
CaO(s) + L m(L)=70g, m(CaO(s))=30g
CaO(s) + C3S(s) + L
. L
. P
59.8% CaO
32.8% Al2O3
7.4% SiO2
T1470°C, točka „P”
CaO(s) + C3S(s) + L(P)
CaO(s) + C3S(s) + C3A(s)
C3A(s) (i C3S) nastju reakcijom
CaO(s) i L pri 1470 °C
1600 °C, CaO(s)+C3S(s)+L
L: 10%SiO2, 27.8%Al2O3, 62.2%CaO
A .
. L
w(L, 1600°C)=(A…o)/(A…L)=28.77%

## Slide 37: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=78 g m(Al2O3)=8 g m(SiO2)=14 g
Pretpostavka: faze su: L(P), C3S i CaO

## Slide 38: Što se događa pri 1470°C (peritektička točka, P)?
Masa taline, L(P) pri 1470°C u ravnoteži s CaO(s) i C3S(s) je 24.39 g. Maseni udio Al2O3 u talini je 32.8% (peritektička točka, P). Ukupna masa Al2O3 u talini je: 24.39g*0.328 = 8.00 g Al2O3 (zapravo sva masa Al2O3 u početnom uzorku „o”, zato jer CaO i C3S ne sadrže Al2O3). Pri još sasvim malom padu temperature dolazi do peritek-tičke reakcije između taline i čvrste faze! U ovom slučaju, u peritek-tičkoj točci reagira CaO(s) i talina dajući C3A(s) i C3S(s).
Masa C3A(s) koji nastaje (utroši se sav Al2O3):
m(C3A(s))= M(C3A)*n(Al2O3)=(3*56.078+101.96)*n(Al2O3)=
m(C3A(s))=270.194*8/101.96 = 21.2 g

## Slide 40: Ravnotežni podsustav C12A7-CA-C2S
Eutektička točka pri 1335 °C
Sastav: 49.5% mas. CaO
43.7% mas. Al2O3
6.8% mas. SiO2
Peritektička točka pri 1380 °C
Sastav: 48.3% mas. CaO
42.1% mas. Al2O3
9.6% mas. SiO2

## Slide 41: https://www.wolframalpha.com/input/?i=systems+of+equations+calculator&assumption=%7B%22F%22%2C+%22SolveSystemOf3EquationsCalculator%22%2C+%22equation1%22%7D+-%3E%220.6511574+x+%2B+0.4852941+y+%2B+0.3548387+z+%3D+49.5%22&assumption=%22FSelect%22+-%3E+%7B%7B%22SolveSystemOf3EquationsCalculator%22%7D%7D&assumption=%7B%22F%22%2C+%22SolveSystemOf3EquationsCalculator%22%2C+%22equation2%22%7D+-%3E%22+++++++++++++++++++++++0.5147059+y+%2B+0.6451613+z+%3D+43.7%22&assumption=%7B%22F%22%2C+%22SolveSystemOf3EquationsCalculator%22%2C+%22equation3%22%7D+-%3E%220.3488426+x++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%3D+6.8%22
Reduce
0.651157 x + 0.485294 y + 0.354839 z = 49.5
0.514706 y + 0.645161 z = 43.7
0.348843 x = 6.8
x = 19.493 and y = 63.1632 and z = 17.3438