## Slide 1: PRIMJENA ADITIVNE PROIZVODNJE u kemijskom inženjerstvu 3D-ispis katalizatora i troubleshooting
dr. sc. Filip Car
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Kemijski reaktori
prosinac 2025.

## Slide 2
Sadržaj prezentacije
Aditivna proizvodnja
Najčešće korištene tehnike aditivne proizvodnje za izradu 3D-ispisanih katalizatora
Monoliti/monolitni nosači katalizatora
3D-ispis keramičkih monolitnih nosača katalizatora
Nanošenje katalizatora i testiranje adhezije
Ispitivanje katalitičke aktivnosti – oksidacija BTEX spojeva
Izazovi, problemi i troubleshooting
Zaključci

## Slide 3: Aditivna proizvodnja (3D-ispis)
mogućnost izrade vrlo složenih modela
velika fleksibilnost, brzina, točnost i preciznost
širok raspon materijala – polimeri, metali, drvo, beton, hrana, razni kompoziti
izrada inertnih nosača i katalitički aktivnih monolita
dizajniranje računalnih CAD (engl. computer aided design) pomoću programa Autodesk Fusion 360
proizvodnja keramičkih monolita – stereolitografija, proizvodnja rastaljenim filamentom, selektivno lasersko sinteriranje, raspršivanje materijala (Polyjet)

## Slide 4
Proizvodnja rastaljenim filamentom
engl. fused filament fabrication (FFF)
termoplastični polimerni i kompozitni materijali u obliku filamenta (niti)

## Slide 5
Stereolitografija
engl. stereolithography(SLA)
fotoosjetljive polimerne i kompozitne smole na osnovi poliakrilata ili epoksida

## Slide 6: Monoliti
strukture točno definirane i stalne geometrije
1970-ih početak uporabe u automobilskoj industriji (Corning)
nanošenje potpornog sloja (engl. support) na nosač (engl. carrier)
nanošenje katalizatora – impregnacija, sol-gel, ionska izmjena, (ko)precipitacija, elektroplatiniranje…

## Slide 7: 3D-ispis keramičkih proizvoda
3D-ispis tzv. sirovaca – SLA i FFF

## Slide 8: Primjeri 3D-ispisanih monolita drugim tehnikama
Direktno ispisivanje paste
Očvršćivanje digitalno obrađenim svjetlosnim signalom
Laminiranje objekta

## Slide 9: Postupak izrade 3D-ispisanih monolitnih nosača
3D-ispis
Dizajniranje modela
Naknadna (mehanička) obrada i toplinska obrada
Toplinski obrađeni monoliti
promjer nosača (7 mm) uvjetovan je dimenzijama metalnog uloška (cijevi)
ukupna duljina nosača (40 mm) – usporedbe s kordijeritnim monolitima

## Slide 10: Toplinska obrada (engl. firing)
1 2 3 4 5
T/ °C
t/ h
Faze toplinske obrade:
1. zagrijavanje
2. toplinska razgradnja polimerne faze
3. zagrijavanje
4. sinteriranje keramičkih čestica
5. hlađenje
Toplinski obrađena smola
„Sirova” smola

## Slide 11: Toplinski obrađeni 3D-ispisani keramički monolitni nosači katalizatora

## Slide 12: Nanošenje katalizatora
impregnacija – 1 M vodene otopine nitratnih soli Mn, Cu, Fe i Ni
određivanje optimalnog vremena impregnacije (1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 4 h, 24 h)
sušenje na 100 °C (30 min) + kalciniranje na 500 °C (2h)

## Slide 13: Uspješno oblaganje nosača s katalizatorom
standardizirani testovi adhezije – korištenje ultrazvuka (UZV)
važno odabrati inertan medij koji se lako uklanja (petroleter)
postupak prema literaturi - Wu i sur., Barbero i sur., Aguero i sur., Santos i sur.

## Slide 14: Rezultati testova adhezije
gubitak mase sloja katalizatora <2 %!
uspješno oblaganje nosača ne znači nužno i dobar monolitni katalizator!
mehanički stabilan sloj katalizatora ≠ učinkovit monolitni katalizator
„Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” Winston Churchill

## Slide 15: Mjerenje katalitičke aktivnosti
Regulacija temperature (TCU)
Reaktor s grijačem
Maseni regulatori protoka
Upravljačka ploča
Plinski kromatograf (GC)

## Slide 16
termopar
izlaz produkata
kvarcni štapić (ispuna)
kvarcna
vuna
monolitni katalizator
ulaz reaktanata
grijač
plašt

## Slide 17: Rezultati mjerenja katalitičke aktivnosti za benzen

## Slide 18: Izazovi, problemi i troubleshooting
neiskustvo s vrstom materijala
vrlo malo dostupne literature za materijale s kojima se radi
frustrirajuće i zahtjeva vrijeme
staviti naglasak na sistematičnost i odabrati poznate reference
uvijek paziti na isplativost – cost-benefit analiza
ne komplicirati kod preliminarnih mjerenja (ako je moguće) - screening

## Slide 19: Izazovi, problemi i troubleshooting
preliminarna ispitivanja provedena s pločicama dimenzija 20 mm x 10 mm x 2 mm
nakon toga uzeta jednostavna geometrija (PS) – skraćena verzija (10 mm)

## Slide 20
Izazovi, problemi i troubleshooting
male dimenzije reaktora – promjer od svega 7 mm
prilikom dizajniranja modela pokušati maksimalno
iskoristiti prostor koji nam je na raspolaganju
u pravilu – veća površina = veća učinkovitost
definirati geometriju na način da se osigura što veća
površina, ali i da se nosač ne može pomicati unutar
stjenki reaktora – ponovljivost, blokiranje dijelova površine
katalizatora, potencijalni sigurnosni problem!

## Slide 21
Izazovi, problemi i troubleshooting
Geometrija Z
Geometrija ZS
Geometrija ZDP

## Slide 22
Izazovi, problemi i troubleshooting
sirovci osjetljivi na mehanička oštećenja i vlagu iz zraka
pojava deformacija prilikom toplinske obrade – warping i cracking

## Slide 23: Pucanje i vitoperenje monolitnih nosača
postavke 3D-ispisa – orijentacija modela, debljina sloja?
raspodjela keramičkih čestica između slojeva
apsorpcija vode iz zraka?
sušenje (80 °C, 30 min) nakon izlaganja sobnim
uvjetima – 0,3282 g
Vrijeme izloženosti sobnim uvjetima/ h | 0 | 1 | 4 | 8 | 24
m/ g | 0,3281 | 0,3288 | 0,3297 | 0,3312 | 0,3394
Prirast mase/ % | / | 0,21 | 0,49 | 0,95 | 3,44
Rezultati testa postojanosti na vlagu iz zraka

## Slide 24
Izazovi, problemi i troubleshooting
kako riješiti problem?
sirovce nakon obrade držati u eksikatoru do toplinske obrade
na temelju čega možemo zaključiti da je to značajno?
od početka upotrebe eksikatora porast udjela upotrebljivih nosača nakon toplinske obrade sa svega 20 % na preko 80 %

## Slide 25
Izazovi, problemi i troubleshooting
komercijalno dostupni monolitni katalizatori izuzetno učinkoviti – kordijeritna keramika u kombinaciji s plemenitim metalima (Pt, Pd, Rh)
kako proizvesti katalizator koji može parirati komercijalnim izvedbama?
ograničenost tradicionalnih pretpostavki o učinkovitosti katalizatora
umjesto plemenitih metala korišteni alternativni katalizatori
MnMOx (M=Fe, Cu, Ni) – jeftiniji i otporniji na trovanje, ali manja učinkovitost
pokušati proizvesti nosače s velikom geometrijskom površinom
aplicirati „veliku količinu” katalizatora na nosač?
veća površina nosača i masa katalizatora ne znače puno ako katalizator nije dostupan reaktantima

## Slide 26
Izazovi, problemi i troubleshooting
eksperimenti s metodama nanošenja katalizatora pokazali da jednostavne metode nanošenja (impregnacija) daju bolje rezultate
više slojeva katalizatora – loše prianjanje (dobra adhezija, loša kohezija)
nosači sa spiralnim elementima
značajno povećanje površine i
mase katalizatora (20-40 %)
u usporedbi s ravnim kanalima
ostvarene konverzije 15-35 % niže
u usporedbi s jednostavnijim
geometrijama nosača?
Geometrija 10R
Geometrija 20R

## Slide 27
složena unutarnja struktura kanala uzrokuje veliki otpor strujanju reakcijske smjese, tzv. wall effect
što god napravili taj efekt će uvijek biti prisutan!
kako to iskoristiti?
dodatna pera s vanjske strane stjenke
povećavaju površinu – najveće ostvarene konverzije
kombinacija s MnFeOx – ostvarene konverzije
više čak i od komercijalnog kordijerita
Izazovi, problemi i troubleshooting
Geometrija ZDP

## Slide 28
LITERATURA
Z. Chen, Z. Li, J. Li, C. Liu, C. Lao, Y. Fu, C. Liu, Y. Li, P. Wang, Y. He, 3D printing of ceramics: A review, J. Eur. Ceram. Soc. 39 (2019) 661-687.
F. Car, Razvoj monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju aromatskih hlapljivih organskih spojeva primjenom tehnologije 3D-ispisa, doktorska disertacija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2022.
F. Car, G. Brnadić, V. Tomašić, D. Vrsaljko, Advanced preparation method of monolithic catalyst carriers using 3D printing technology, Prog. Addit. Manuf. 7 (2022) 797-808.
D. Vrsaljko, M. P. Marković, I. K. Cingesar, F. Car, Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu. Prvi dio: procesi za polimere, Kemija u industriji (2025) 43-56.
F. Car, N. Zekić, V. Tomašić, D. Vrsaljko, Innovative Production of 3D-Printed Ceramic Monolithic Catalysts for Oxidation of VOCs by Using Fused Filament Fabrication, Catalysts 15 (2025) 125.