	Uzorak
	T
	C2H5OH

(4)
	TEOS

(1)
	M-O

indik.
	H2O(k)
	HCl (37%)
	t(h)
	NH4OH (25%)
	t(g)

	1
	25°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi
	1,8 g

(1)
	3 kapi
	10min
	1.7 g
	22 min

	2
	25°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi
	1,8 g

(1)
	3 kapi
	20min
	1.7 g
	14 min

	3
	25°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi 
	3,6 g    (2)
	3 kapi
	10min
	1.7 g
	17 min

	4
	25°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi
	3,6 g

(2)
	3 kapi
	20min
	1.7 g
	13 min

	5
	25°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi
	5,4 g

(3)
	3 kapi
	20min
	1.7 g
	33 sek

	6
	60°C
	18.59 g
	21.26 g
	3 kapi
	3,6 g
(2)
	3 kapi
	10min
	1.7 g
	25 sek 


