## Slide 1: Trokomponentni sustav CaO-Al2O3-SiO2
IMV, 17.12.2020.

## Slide 2: Što je sve prikazano?
Sastav u MASENIM udjelima
Čisti oksidi i spojevi (dva i tri oksida)
Ravnotežni podsustavi
Polja primarne kristalizacije
Temperature: tališta(kongruentno i inkogruent.), eutektičke i peritektičke točke, izoterme
Proračun: fazni sastav kemijski sastav
Proračun: kemijski sastav  fazni sastav

## Slide 3: Ucrtajmo neke točke u dijagram…
Krenimo od 90 g CaO i 10 g Al2O3 (dvokomponentna smjesa)
Dodajmo 10, 20, 30, 40,… grama SiO2 na taj početni sastav
Dobijemo: 110, 120, 130,… grama nove trokomponentne smjese
Maseni udio oksida iznosi (ukupno 100 % ili 1)
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,9000 0,1000 0
0,8182 0,0909 0,0909
0,7500 0,0833 0,1667
0,6923 0,0769 0,2308
0,6429 0,0714 0,2857
0,6000 0,0667 0,3333
0,5625 0,0625 0,3750

## Slide 5: Ucrtajmo neke točke u dijagram…
Krenimo od 80 g CaO i 20 g SiO2 (dvokomponentna smjesa)
Dodajmo 10, 20, 30, 40,… grama Al2O3 na taj početni sastav
Dobijemo: 110, 120, 130,… grama nove trokomponentne smjese
Maseni udio oksida iznosi (ukupno 100 % ili 1)
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,8000 0 0,2000
0,7273 0,0909 0,1818
0,6667 0,1667 0,1667
0,6154 0,2308 0,1538
0,5714 0,2857 0,1429
0,5333 0,3333 0,1333
0,5000 0,3750 0,1250

## Slide 7: Pomiješajmo neke dvije smjese...
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,1000 0,2000 0,7000 SMJESA 1
0,3000 0,5000 0,2000 SMJESA 2
20 g S1 + 80 g S2
50 g S1 + 50 g S2
70 g S1 + 30 g S2

## Slide 8: Pomiješajmo neke dvije smjese...
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,1000 0,2000 0,7000 SMJESA 1
0,3000 0,5000 0,2000 SMJESA 2
20 g S1 + 80 g S2
m(CaO)= m(CaO, S1) + m(CaO, S2)
m(CaO)= 20 g *0,1000+ 80 g *0,3000
m(CaO)= 2 g + 24 g = 26 g

## Slide 9
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,1000 0,2000 0,7000 SMJESA 1
0,3000 0,5000 0,2000 SMJESA 2
20 g S1 + 80 g S2
m(CaO)= m(CaO, S1) + m(CaO, S2)
m(CaO)= m(S1)*w(CaO,S1) + m(S2)*w(CaO,S2)
m(CaO)= 20 g *0,1000+ 80 g *0,3000
m(CaO)= 2 g + 24 g = 26 g
m(Al2O3)=20 g*0,2000+80 g*0,5000= 44 g
m(SiO2)=20 g*0,7000+80 g*0,2000= 30 g

## Slide 10
w(CaO) w(Al2O3) w(SiO2)
0,1000 0,2000 0,7000 SMJESA 1
0,3000 0,5000 0,2000 SMJESA 2
20 g S1 + 80 g S2
50 g S1 + 50 g S2
70 g S1 + 30 g S2
26 g 44 g 30g
20 g 35 g 45 g
16 g 29 g 55 g

## Slide 14: Što je sve prikazano?
Proračun: fazni sastav kemijski sastav
Proračun: kemijski sastav  fazni sastav
Potrebno je riješiti sustav jednadžbi
Primjer za dvokomponentni sustav:
Pripravljena je smjesa koja ima 40 % mas. Al2O3 i 60 % mas. CaO. Koji je potencijalni fazni sastav nakon pečenja/kalcinacije/termičke obrade?
Rj.: Postaviti bilancu tvari, za CaO i Al2O3 !

## Slide 15
Ravnotežni produkt se sastoji od dvije mineralne faze (ili samo jedne ako smo baš točno „pogodili” sastav.
m(CaO, uk) = m(CaO u Fazi1) + m(CaO u Fazi2)
m(Al2O3, uk)= m(Al2O3 u Fazi1) + m(Al2O3 u Fazi2)
-----------------------------------------------------------------------------------
m(CaO, uk) = m(F1)*w(CaO u Fazi1) + m(F2)*w(CaO u Fazi2)
m(Al2O3, uk)= m(F1)*w(Al2O3 u Fazi1) + m(F2)*w(Al2O3 u Fazi2)
------------------------------------------------------------------------------------
Kada zbrojimo:
m(CaO i Al2O3)= m(Faza 1)*1 + m(Faza2)*1
Zato jer je suma masenih udjela CaO i Al2O3 u fazama = 1 !
m(uk.)= m(faza 1) + m(faza 2)
Ova jednažba nije „nova” nego je linearna kombinacija prethodne dvije jednadžbe !

## Slide 16
Zadatak je moguće riješiti uz različite pretpostavke (koje su to dvije mineralne faze), jer u dvokomponentnom sustavu CaO-Al2O3 imamo sljedeće mineralne faze (sedam!):
CaO
C3A
C12A7
CA
CA2
CA6
Al2O3

## Slide 17
Kada prvu fazu izaberemo na 7 načina, drugu možemo izabrati na 6 načina, što ukupno daje:
7 povrh 2 kombinacija = 21
Ipak, konzultiramo li RAVNOTEŽNI fazni dijagram, izbor se svodi na: C3A i C12A7

## Slide 18
Ravnotežni produkt se sastoji od F1=C3A i F2=C12A7.
m(CaO, uk) = m(F1)*w(CaO u Fazi1) + m(F2)*w(CaO u Fazi2)
m(Al2O3, uk)= m(F1)*w(Al2O3 u Fazi1) + m(F2)*w(Al2O3 u Fazi2)
------------------------------------------------------------------------------------
w(CaO u C3A) = 56.078*3/(3*56.078+101.96)=0.62264
w(CaO u C12A7) = 56.078*12/(12*56.078+7*101.96)=0.48529
-------------------------------------------------------------------------------------
60 = m C3A *0,62264 + m C12A7 *0,48529
40 = m C3A *0,37736 + m C12A7 *0,51471
---------------------------------------------------------
Rješenje sustava dvije jednadžbe s dvije nepoznanice:
mC3A = 83.5152 g
mC12A7 = 16.4848 g
Ukupna masa C3A i C12A7 = 100 g ! OČUVANA JE MASA !
SUMA = 1
SUMA = 1

## Slide 19: https://www.wolframalpha.com/calculators/system-equation-calculator

## Slide 21: Slično vrijedi i za trokomponentne sustave… (i još veći broj komponenti…)
Postavi bilancu svakog oksida:
m(CaO) = m(F1)*w(CaO u F1) + m(F2)*w(CaO u F2) + m(F3)*w(CaO u F3)
m(Al2O3)= m(F1)*w(Al2O3 u F1) + m(F2)*w(Al2O3 u F2) + m(F3)*w(Al2O3 u F3)
m(SiO2) = m(F1)*w(SiO2 u F1) + m(F2)*w(SiO2 u F2) + m(F3)*w(SiO2 u F3)
Matrični zapis:
Izračunaj maseni udio pojedinog oksida u Fazi1, Fazi2 i Fazi3.
Riješi sustav tri linearne jednadžbe (sa tri nepoznanice) !

## Slide 22: Pokažimo ipak nekoliko primjera proračuna…
M(CaO) = 56.078 gmol-1
M(Al2O3) = 101.96 gmol-1
M(SiO2) = 60.085 gmol-1
Slijedi:
M(C2S)=172.241 gmol-1 wC=0.651157389, wA=0, wS=0.34884261
M(CA)=158.038 gmol-1 wC=0.354838709, wA=0.64515129, wS=0
M(C2AS)=274.201 gmol-1 wC=0.409028413, wA=0.371844012, wS=0.219127574
M(C12A7)=1386.656 gmol-1 wC=0.485294117, wA=0.514705882, wS=0
M(C3A)=270.194 gmol-1 wC=0.622641509, wA=0.37735849, wS=0
M(C3S)=228.319 gmol-1 wC=0.736837494, wA=0, wS=0.263162505
M(CAS2)=278.208 gmol-1 wC=0.20156861, wA=0.366488382, wS=0.431943006
M(C3S2)=288.404 gmol-1 wC=0.583327554, wA=0, wS=0.416672445

## Slide 23: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, CA i C2AS

## Slide 24: https://www.wolframalpha.com/calculators/system-equation-calculator

## Slide 25: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C12A7 i C2AS

## Slide 26: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C3A i C2AS

## Slide 27: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C i C2AS

## Slide 28: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C3A i C2AS

## Slide 29: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C3A i CAS2

## Slide 30: C3S-C3A-CAS2

## Slide 31: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g Pretpostavka: faze su: C3S, CA i CAS2

## Slide 32: C3S-CA-CAS2

## Slide 33: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, CA i C2AS

## Slide 34: C3S - CA - C2AS

## Slide 35: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C12A7 i C2AS

## Slide 36: C3S – C12A7 - C2AS

## Slide 37: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C12A7 i CAS2

## Slide 38: C3S-C12A7-CAS2

## Slide 39: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, C3A i CAS2

## Slide 40: C-C3A-CAS2

## Slide 41: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C3A i CAS2

## Slide 42: C3S2-C3A-CAS2

## Slide 43: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C3A i C2AS

## Slide 44: C3S2-C3A-C2AS

## Slide 45: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C12A7 i C2AS

## Slide 46: C3S2-C12A7-C2AS

## Slide 47: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C12A7 i CAS2

## Slide 48: C3S2 - C12A7 - CAS2

## Slide 49: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, C3S i C2AS

## Slide 50: C - C3S - C2AS

## Slide 51: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, C3S2 i C2AS

## Slide 52: C - C3S2 - C2AS

## Slide 53: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, CAS2 i C2AS

## Slide 54: C - CAS2 - C2AS

## Slide 55: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, CAS2 i CA

## Slide 56: C2S, CAS2 i CA

## Slide 57: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, CAS2 i CA

## Slide 58: C - CAS2 - CA

## Slide 59: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, C3A i S

## Slide 60: C-C3A-S

## Slide 61: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, C12A7 i S

## Slide 62: C - C12A7 - S

## Slide 63: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C, CA i S

## Slide 64: C – CA - S

## Slide 65: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, CA i S

## Slide 66: C3S - CA - S

## Slide 67: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, CA i S

## Slide 68: C2S - CA - S

## Slide 69: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C12A7 i S

## Slide 70: C3S - C12A7 - S

## Slide 71: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C12A7 i S

## Slide 72: C2S - C12A7 - S

## Slide 73: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C12A7 i S

## Slide 74: C3S2 - C12A7 - S

## Slide 75: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S2, C3A i S

## Slide 76: C3S2 - C3A - S

## Slide 77: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C2S, C3A i S

## Slide 78: C2S - C3A - S

## Slide 79: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, C3A i S

## Slide 80: C3S - C3A - S

## Slide 81: Matrični zapis…
ZADANO: m(CaO)=50 g m(Al2O3)=30 g m(SiO2)=20 g
Pretpostavka: faze su: C3S, CA i S

## Slide 82: Sastav 50% CaO, 30% Al2O3 i 20% SiO2 moguće je postići odvagom sljedećih kombi-nacija mineralnih faza koje se javljaju u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2. Sustav #1 je ravnotežni!
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | C2AS | CAS2
1. |  |  | 45.5613 |  |  |  | 35.6995 | 18.7393 | 
2. |  |  | 29.3497 |  |  | 26.1028 |  | 44.5475 | 
3. |  |  | 19.6227 |  | 20.3449 |  |  | 60.0324 | 
4. | 12.6676 |  | 6.65345 |  |  |  |  | 80.6790 | 
5. |  | 19.4494 |  |  | 12.6727 |  |  | 67.9132 | 
6. |  | 19.5086 |  |  | 46.0747 |  |  |  | 34.4167
7. |  | 45.4646 |  |  |  |  | 35.9324 |  | 18.6030
8. |  | 30.1975 |  |  |  |  | 14.7973 | 55.0051 | 
9. |  | 24.5718 |  |  |  | 13.6668 |  | 61.7614 | 
10. |  | 34.4195 |  |  |  | 40.2483 |  |  | 25.3322
11. | 19.1662 |  |  |  | 34.5314 |  |  |  | 46.3024
12. |  |  |  | 19.7140 | 53.0006 |  |  |  | 27.2853
13. |  |  |  | 19.7140 | 26.5013 |  |  | 53.7847 | 
14. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15. |  |  |  |  |  | 52.3083 |  |  | 8.3948
16. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | C2AS | CAS2
1. |  |  | 45.5613 |  |  |  | 35.6995 | 18.7393 | 
2. |  |  | 29.3497 |  |  | 26.1028 |  | 44.5475 | 
3. |  |  | 19.6227 |  | 20.3449 |  |  | 60.0324 | 
4. | 12.6676 |  | 6.65345 |  |  |  |  | 80.6790 | 
5. |  | 19.4494 |  |  | 12.6727 |  |  | 67.9132 | 
6. |  | 19.5086 |  |  | 46.0747 |  |  |  | 34.4167
7. |  | 45.4646 |  |  |  |  | 35.9324 |  | 18.6030
8. |  | 30.1975 |  |  |  |  | 14.7973 | 55.0051 | 
9. |  | 24.5718 |  |  |  | 13.6668 |  | 61.7614 | 
10. |  | 34.4195 |  |  |  | 40.2483 |  |  | 25.3322
11. | 19.1662 |  |  |  | 34.5314 |  |  |  | 46.3024
12. |  |  |  | 19.7140 | 53.0006 |  |  |  | 27.2853
13. |  |  |  | 19.7140 | 26.5013 |  |  | 53.7847 | 
14. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15. |  |  |  |  |  | 52.3083 |  |  | 8.3948
16. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19. |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 83: Količina tvari iz prethodne tablice (mol)
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | C2AS | CAS2
1. |  |  | 0.2645206 |  |  |  | 0.2258919 | 0.0683415 | 
2. |  |  | 0.1703990 |  |  | 0.0188243 |  | 0.1624629 | 
3. |  |  | 0.1139258 |  | 0.0752974 |  |  | 0.2189357 | 
4. | 0.2258925 |  | 0.0386287 |  |  |  |  | 0.2942331 | 
5. |  | 0.0851852 |  |  | 0.0469022 |  |  | 0.2476767 | 
6. |  | 0.0854444 |  |  | 0.1705245 |  |  |  | 0.1237085
7. |  | 0.1991275 |  |  |  |  | 0.2273656 |  | 0.0668672
8. |  | 0.1322601 |  |  |  |  | 0.0936313 | 0.2006014 | 
9. |  | 0.1076205 |  |  |  | 0.0098559 |  | 0.2252413 | 
10. |  | 0.1507518 |  |  |  | 0.0290254 |  |  | 0.0910549
11. | 0.3417775 |  |  |  | 0.1278022 |  |  |  | 0.1664309
12. |  |  |  | 0.0683555 | 0.1961576 |  |  |  | 0.0980752
13. |  |  |  | 0.0683555 | 0.0980825 |  |  | 0.1961506 | 
14. |  |  |  | 6 |  | 0288477 |  |  | 
15. |  |  |  |  |  | 0.0377226 |  |  | 0.0301745
16. | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
17. |  |  |  |  |  |  |  | 2556045 | 0386286
18. |  |  | 02986890 |  |  |  | 02771511 |  | 
19. | 03804 |  |  |  |  |  |  |  | 
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | C2AS | CAS2
1. |  |  | 0.2645206 |  |  |  | 0.2258919 | 0.0683415 | 
2. |  |  | 0.1703990 |  |  | 0.0188243 |  | 0.1624629 | 
3. |  |  | 0.1139258 |  | 0.0752974 |  |  | 0.2189357 | 
4. | 0.2258925 |  | 0.0386287 |  |  |  |  | 0.2942331 | 
5. |  | 0.0851852 |  |  | 0.0469022 |  |  | 0.2476767 | 
6. |  | 0.0854444 |  |  | 0.1705245 |  |  |  | 0.1237085
7. |  | 0.1991275 |  |  |  |  | 0.2273656 |  | 0.0668672
8. |  | 0.1322601 |  |  |  |  | 0.0936313 | 0.2006014 | 
9. |  | 0.1076205 |  |  |  | 0.0098559 |  | 0.2252413 | 
10. |  | 0.1507518 |  |  |  | 0.0290254 |  |  | 0.0910549
11. | 0.3417775 |  |  |  | 0.1278022 |  |  |  | 0.1664309
12. |  |  |  | 0.0683555 | 0.1961576 |  |  |  | 0.0980752
13. |  |  |  | 0.0683555 | 0.0980825 |  |  | 0.1961506 | 
14. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15. |  |  |  |  |  | 0.0377226 |  |  | 0.0301745
16. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19. |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 84: Promjena Gibbsove energije za nastanak te mase (količine) određenih faza koje zadovoljavaju uvjet očuvanja tvari G = ni* Gi= Gi*mi/Mi = -144.4*50/56.078-376.8*30/101.96-204.75*20/60.085 = -307.7697 kcal
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | C2AS | CAS2 | (niGi)
G°kcal/mol | -144.4 | -665.47 | -525.19 | -864.12 | -807 | -4400.2 | -526.3 | -898.74 | -921.83 | 
M g/mol | 56.078 | 228.319 | 172.241 | 288.404 | 270.194 | 1386.656 | 158.038 | 274.201 | 278.208 | 
1. |  |  | -138,9236 |  |  |  | -118,88689 | -61,42121 |  | -319,23170
2. |  |  | -89,49187 |  |  | -82,83059 |  | -146,01194 |  | -318,33440
3. |  |  | -59,83271 |  | -60,76498 |  |  | -196,76631 |  | -317,36400
4. | -32,61888 |  | -20,28742 |  |  |  |  | -264,43902 |  | -317,34530
5. |  | -56,6882 |  |  | -37,8501 |  |  | -222,59696 |  | -317,13526
6. |  | -56,86074 |  |  | -137,61328 |  |  |  | -114,03823 | -308,51225
7. |  | -132,5134 |  |  |  |  | -119,6625 |  | -61,64022 | -313,81612
8. |  | -88,01515 |  |  |  |  | -49,27814 | -180,28849 |  | -317,58178
9. |  | -71,6182 |  |  |  | -43,36811 |  | -202,4334 |  | -317,41971
10. |  | -100,3208 |  |  |  | -127,71774 |  |  | -83,93713 | -311,97567
11. | -49,35267 |  |  |  | -103,13641 |  |  |  | -153,42097 | -305,91005
12. |  |  |  | -59,06736 | -158,29916 |  |  |  | -90,40864 | -307,77516
13. |  |  |  | -59,06736 | -79,15257 |  |  | -176,28842 |  | -314,50835
14. |  |  |  | -103,9377 |  | -126,9356 |  | -82,95253 |  | -313,82583
15. |  |  |  | -117,7418 |  | -165,9869 |  |  | -27,81576 | -311,54446
16. | -35,40783 |  |  | -16,68978 |  |  |  | -264,4391 |  | -316,53671
17. | -49,35267 |  |  |  |  |  |  | -229,7220 | -35,60900 | -314,68367
18. |  |  | -156,8685 |  |  |  | -145,86462 |  | -15,75085 | -318,48397
19. | -86,26173 |  |  |  |  |  | -67,263298 |  | -153,42097 | -306,94600

## Slide 85: Sastav 50% CaO, 30% Al2O3 i 20% SiO2 moguće je postići odvagom sljedećih kombi-nacija mineralnih faza koje se javljaju u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2.
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | S | m(ukupno)
20. | 0.5000 |  |  |  | 79. 5000 |  |  | 20.0000 | 100.00
21. | 21.7143 |  |  |  |  | 58.2857 |  | 20.0000 | 100.00
22. | 33.5000 |  |  |  |  |  | 46.5000 | 20.0000 | 100.00
23. |  | 45.4646 |  |  |  |  | 46.5000 | 8.0354 | 100.00
24. |  |  | 51.4469 |  |  |  | 46.5000 | 2.0531 | 100.00
25. |  | 29.4696 |  |  |  | 58.2857 |  | 12.2447 | 100.00
26. |  |  | 33.3472 |  |  | 58.2857 |  | 8.3671 | 100.00
27. |  |  |  | 37.2249 |  | 58.2857 |  | 4.4894 | 100.00
28. |  |  |  | 0.8571 | 79.5000 |  |  | 19.6428 | 100.00
29. |  |  | 0.7679 |  | 79.5000 |  |  | 19.7321 | 100.00
30. |  | 0.6786 |  |  | 79.5000 |  |  | 19.8214 | 100.00

## Slide 86: Količina tvari iz prethodne tablice
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | S
M g/mol | 56.078 | 228.319 | 172.241 | 288.404 | 270.194 | 1386.656 | 158.038 | 60.085
20. | 0.0089165 |  |  |  | 0.2942330 |  |  | 0.3328618
21. | 0.3872160 |  |  |  |  | 0.0420333 |  | 0.3328618
22. | 0.5973822 |  |  |  |  |  | 0.2942330 | 0.3328618
23. |  | 0.1991275 |  |  |  |  | 0.2942330 | 0.1337339
24. |  |  | 0.2986914 |  |  |  | 0.2942330 | 0.0341699
25. |  | 0.1290720 |  |  |  | 0.0420333 |  | 0.2037896
26. |  |  | 0.1936078 |  |  | 0.0420333 |  | 0.1392544
27. |  |  |  | 0.1290721 |  | 0.0420333 |  | 0.0747175
28. |  |  |  | 0.0029719 | 0.2942330 |  |  | 0.3269169
29. |  |  | 0.0044583 |  | 0.2942330 |  |  | 0.3284031
30. |  | 0.0029721 |  |  | 0.2942330 |  |  | 0.3298893

## Slide 87: Promjena Gibbsove energije za nastanak te mase (količine) određenih faza koje zadovoljavaju uvjet očuvanja tvari G = ni* Gi= Gi*mi/Mi = -144.4*50/56.078-376.8*30/101.96-204.75*20/60.085 = -307.7697 kcal
#N | CaO | C3S | C2S | C3S2 | C3A | C12A7 | CA | S | (niGi)
G°kcal/mol | -144.4 | -665.47 | -525.19 | -864.12 | -807 | -4400.2 | -526.3 | -204.75 | 
M g/mol | 56.078 | 228.319 | 172.241 | 288.404 | 270.194 | 1386.656 | 158.038 | 274.201 | 
1. |  |  | -138,9236 |  |  |  | -118,88689 | -61,42121 | -319,23170
20. | -1.2875 |  |  |  | -237.4460 |  |  | -68.1534 | -306.8869
21. | -55.9139 |  |  |  |  | -184.9549 |  | -68.1534 | -309.0222
22. | -86.2619 |  |  |  |  |  | -154.8548 | -68.1534 | -309.2701
23. |  | -132.5134 |  |  |  |  | -154.8548 | -27.3820 | -314.7502
24. |  |  | -156.8697 |  |  |  | -154.8548 | -6.9963 | -318.7208
25. |  | -85.8935 |  |  |  | -184.9549 |  | -41.7259 | -312.5743
26. |  |  | -101.6809 |  |  | -184.9549 |  | -28.5123 | -315.1481
27. |  |  |  | -111.5338 |  | -184.9549 |  | -15.2984 | -311.7871
28. |  |  |  | -2.5681 | -237.4460 |  |  | -66.9392 | -306.9533
29. |  |  | -2.3414 |  | -237.4460 |  |  | -67.2405 | -307.0279
30. |  | -1.9778 |  |  | -237.4460 |  |  | -67.5448 | -306.9686

## Slide 89: C2S – C12A7-C2AS

## Slide 90: C2S-C3A-C2AS

## Slide 91: C2S-C-C2AS

## Slide 92: C3S-C3A-C2AS

## Slide 93: C3S-C3A-CAS2